# Провод биметаллический омедненный

## Неизолированный сталемедный провод представляет собой стальной провод (сердечник), покрытый медью (код ТН ВЭД 7312106909)

## Марка D95C (аналог провода ПБСМ 1-95)

Цена CFR Хабаровск 4200 долларов США по курсу ЦБ на день оплаты, в т. ч. НДС
Скрутка 19 проволок по 2,5 мм
Конструкция скрутки 1+6+12 с повивами в противоположные стороны
Удельный вес 0. 741443 кг/м
Сечение 93.26 мм2
Диаметр провода 10,5 мм
Максимальное сопротивление 0.2795 Ом/км
Медное покрытие – рафинированная чистая медь (99,99%)
Толщина медного слоя не менее 0,050 мм

## Марка D70C (аналог провода ПБСМ 1-70)

Цена CFR Хабаровск 4500 долларов США по курсу ЦБ на день оплаты, в т. ч. НДС
Скрутка 19 проволок по 2,1 мм
Конструкция скрутки 1+6+12 с повивами в противоположные стороны
Удельный вес 0.523162 кг/м
Сечение 70.27 мм2
Диаметр провода 10,5 мм
Максимальное сопротивление 0.2795 Ом/км
Медное покрытие – рафинированная чистая медь (99,99%)
Толщина медного слоя не менее 0,050 мм

Срок действия предложенной цены 30 дней, цена может быть пересмотрена при значительном изменении валютных курсов

## Упаковка

деревянный барабан №10 весом не более 1500 кг

## Срок поставки

30-35 дней с момента получения предоплаты

## Условия оплаты

30% для открытия заказа, остаток суммы до поступления на таможенную территорию РФ

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56