# Лента AISI 420

## Мягкая холоднокатаная лента из нержавеющей стали марки AISI 420

Сталь AISI 420

Толщина 0,5 мм

Ширина 400 мм

Цена DDP порт Хабаровск в т. ч. НДС:

G1 - 126 500 руб. (тонна)

G2 - 129 000 руб. (тонна)

U - 139 000 руб. (тонна)

Срок действия ценового предложения - 10 дней

Производитель: Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

Срок поставки 20-25 дней с момента получения предоплаты

Условия оплаты:
30% для открытия заказа, остаток суммы до поступления на таможенную территорию РФ

| Химический состав |
| --- |
| Марка | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni |
| AISI 420 | 0,30-0,40 | 1,0 | 1,0 | 0,03 | 0,04 | 12,0-14,0 | 0,75 |

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56

© ЗАО «Серебряный дракон», 2007-2014