НЕРЖАВЕЮЩАЯ ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ ХОЛОДНОКАТАНАЯ

AISI 304 2B  3.0 x 1220 x 2440mm

Цена DDP Хабаровск    134 800 руб.  за 1 тн. (в т.ч. НДС)

Количество:   270шт. = 20,25тн.

Срок поставки:

в течение 25 дней с даты получения предоплаты.

Technical component

| Standard | Chemical composition of welding wire |
| --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | P | S | N |
| AISI 304 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 18-20 | 8.0-10.50 | 0.045 | 0.030 | 0.1 |

Производитель:

Shanxi Taigang Stainless Steel Com.Ltd  или  Shanghai Baosteel Stainless Steel Co., Ltd

Упаковка: см. рисунок.

Вес:      Вес одной упаковки будет определен по требованию от заказчика

Генеральный директор                                ______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56