# Тетрахлорид циркония

1. Содержание циркония 92% Химический состав

| Элемент | Норматив | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Zr | 36min | 92 |
| Fe | 0.2 max | 0.7 |
| Si | 0.1 max | 0.6 |
| Al | 0.1 max | 0.6 |
| Ti | 0.1 max | 0.4 |

Содержание циркония 98% Химический состав

| Элемент | Норматив | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Zr | 38.56 min | 98.58 |
| Fe | 0.0036 max | 0.013 |
| Si | 0.0015 max | 0.0091 |
| Al | 0.0049 max | 0.031 |
| Ti | 0.0016 max | 0.0063 |

2. Упаковка:

бочки по 40 кг, 100кг и 200 кг

3. Базис поставки:

по требованию заказчика согласно Инкотермс 2020

4. Условия оплаты:

- 30 (тридцать) % от общей суммы Товара  оплачивается в течение 3 банковского дня после подписания  соответствующего приложения;
- 70 (семьдесят) % от общей суммы Товара  оплачивается после уведомления Поставщика о готовности поставки.

Коммерческий директор ______________________ Кузнецов А.А.

Контактные данные: тел. 914-545-30-00, mail@sdlc.ru